| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Fe железо | 0.497 /0.039 |
| Cu медь | 56.760 /0.542 |
| Zn цинк | 39.858 /0.459 |
| Pb свинец | 2.885 /0.173 |