| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Fe железо | 0.450 /0.037 |
| Cu медь | 57.058 /0.542 |
| Zn цинк | 40.366 /0.461 |
| Pb свинец | 2.126 /0.149 |