| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Fe железо | 0.391 /0.031 |
| Cu медь | 61.709 /0.496 |
| Zn цинк | 33.500 /0.365 |
| Sn олово | 2.326 /0.229 |
| Pb свинец | 2.075 /0.128 |