| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| V ванадий | 0.181 /0.030 |
| Fe железо | 4.325 /0.107 |
| Ni никель | 5.923 /0.153 |
| Cu медь | 88.273 /0.644 |
| Sn олово | 1.298 /0.172 |