| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| V ванадий | 0.230 /0.033 |
| Cr хром | 0.194 /0.026 |
| Fe железо | 0.600 /0.038 |
| Cu медь | 59.628 /0.488 |
| Zn цинк | 37.298 /0.386 |
| Sn олово | 2.050 /0.211 |