| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| V ванадий | 0.661 /0.055 |
| Fe железо | 4.388 /0.105 |
| Ni никель | 5.763 /0.146 |
| Cu медь | 87.281 /0.618 |
| Sn олово | 1.907 /0.201 |