| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| Si кремний | 1.476 /0.157 |
| Ti титан | 97.923 /0.466 |
| Rh родий | 0.601 /0.076 |