| Элементы | Содержание,% |
| --- | --- |
| V ванадий | 0.279 /0.029 |
| Cu медь | 91.673 /0.463 |
| Sn олово | 8.049 /0.315 |